济宁市钢丝绳产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。

抽查产品种类包括：电梯用钢丝绳、重要用途钢丝绳、钢丝绳（通用）、不锈钢丝绳、操纵用钢丝绳、输送带用钢丝绳。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品1盘10米，截成2根，其中6.5米1根作为检验样品，3.5米1根作为备用样品。

2 检验依据

表1 电梯用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 破断拉力 | GB/T 8358 |
|  | 直径允许偏差 | GB/T 8903 |
|  | 拆股钢丝直径 | GB/T 8903 |
|  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1 |
|  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1 |
|  | 拆股钢丝锌层质量 | GB/T 1839 |
|  | 含油率 | YB/T 4182 |
|  | 捻制质量检查 | GB/T 8903 |

表2 重要用途钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 破断拉力 | GB/T 8358 |
| 2 | 直径 | GB/T 8918 |
| 3 | 拆股钢丝实测直径 | GB/T 8918 |
| 4 | 股的中心钢丝直径 | GB/T 8918 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1 |
| 6 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238 |
| 7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1 |
| 8 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839 |
| 9 | 钢丝绳外观检查 | GB/T 8918 |

表3 钢丝绳（通用）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 破断拉力 | GB/T 8358 |
| 2 | 直径允许偏差 | GB/T 20118 |
| 3 | 拆股钢丝实测直径 | GB/T 20118 |
| 4 | 股的中心钢丝直径 | GB/T 20118 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1 |
| 6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1 |
| 7 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238 |
| 8 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 1839 |
| 9 | 钢丝绳表面质量的检查 | GB/T 20118 |

表4 不锈钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 破断拉力 | GB/T 8358 |
|  | 直径允许偏差 | GB/T 9944 |
|  | 不圆度 | GB/T 9944 |
|  | 伸长率 | GB/T 9944 |
|  | 化学成分 （Cr、Ni、Mo） | GB/T 4240 或GB/T 223.11、GB/T 223.25、GB/T 223.28 |
|  | 钢丝绳表面质量 | GB/T 9944 |

表5 操纵用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 破断拉力 | GB/T 8358 |
|  | 直径 | GB/T 14451 |
|  | 钢丝绳伸长率 | GB/T 14451 |
|  | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 10125 |
|  | 拆股钢丝直径 | GB/T 14451 |
|  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1 |
|  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1 |
|  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238 |
|  | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839 |
|  | 钢丝绳外观质量 | GB/T 14451 |

表6 输送带用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 破断拉力 | GB/T 8358 |
| 2 | 拆股钢丝直径 | GB/T 12753 |
| 3 | 钢丝绳直径 | GB/T 12753 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1 |
| 6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1 |
| 8 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 1839 |
| 9 | 钢丝绳外观质量 | GB/T 12753 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1标准依据

GB/T 8903 电梯用钢丝绳

GB/T 8918 重要用途钢丝绳

GB/T 9944 不锈钢丝绳

GB/T 14451 操纵用钢丝绳

GB/T 20118 钢丝绳通用技术条件

GB/T 12753   输送带用钢丝绳

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。